Textur Messung

Probe:
AL7020	gewalzt
RD - Richtung Reaktor

Setup:
PS = d20mm
SS = no

Mess-Skript:
dPhi=1° continuse
TTHM = 60° => ca. 1.55A

Detektor:
Abstand Probe Detektor 800mm
PixelSize = 1.4243
Spiegelung:
STeCa >= v1.9 => Images horizontal spiegeln